# Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

(STWiOR)

dot. wykonania zadania pn.:

„Remont drogi powiatowej nr 1502W Podkowa Leśna ul. Brwinowska„

Część I. Opis przedmiotu zamówienia ( dot. drogi nr1521W ):

- Roboty obejmują wykonanie robót drogowych polegających na remoncie drogi powiatowej nr 1502W Podkowa Leśna ul. Brwinowska na odc. od km 3+675,00 do km 4+492,00 o długości 817m.

- Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie:

Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej średnia grubość warstwy 5 cm, wykonania warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego - mieszanki mineralno -asfaltowej AC11W o średniej grubości warstwy min 4cm, wykonania warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 11 PMB 45/80-55 dla ruchu KR-3/4 gr. 5 cm, wymiany części krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm oraz obrzeży betonowych 8x30cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15, regulacja pionowa 22 szt. studzienek rewizyjnych z PVC typu Wavin o średnicy 315mm, regulacja pionowa kratek ściekowych - nadbudowa wykonana betonem, ułożenie chodników z kostki betonowej.

- Roboty przygotowawcze

- Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Punkty wierzchołkowe, punkty główne, pośrednie trasy muszą mieć oznaczenia określające jednoznacznie w sposób trwały charakterystykę i położenie tych punktów.

- Roboty rozbiórkowe obejmują rozebranie uszkodzonych elementów oporujących, rozbiórkę chodników oraz frezowanie warstw nawierzchni jezdni.

- Nawierzchnia obejmuje wykonanie:

Warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno -asfaltowej AC11W o średniej grubości warstwy min 4cm, wykonania warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 11 PMB 45/80-55 dla ruchu KR-3/4 gr. 5 cm, przed ułożeniem warstw asfaltowych nawierzchni jezdni należy dokonać oczyszczenia warstw konstrukcyjnych oraz skropienia mechanicznego emulsją asfaltową.

4. 	Wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego według dołączonego projektu stałej organizacji ruchu.

Zakres robót obejmuje wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, w tym w szczególności wprowadzenia pionowych znaków aktywnych D-6 z sygnałem pulsacyjnym barwy żółtej oraz własnym zasilaniem solarnym oraz wymianę istniejących znaków pionowych będących w złym stanie technicznym. W ramach robót przewidziano również wykonanie oznakowania poziomego z mas chemoutwardzalnych gładkich (linie segregacyjne) oraz strukturalnych (przejścia dla pieszych). Zakres zamówienia obejmuje oznakowanie poziome na remontowanym odcinku ul. Brwinowskiej.

5. 	Projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót.

Zakres robót obejmuje wykonanie projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót. Projekt organizacji robót powinien przewidywać wykonanie konstrukcji jezdni całą szerokością przy całkowitym zamknięciu drogi. Projekt winien przewidzieć oznakowanie dzienne i nocne (w przypadku dopuszczania do ruchu w nocy). Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania objazdów/przejazdów i ich utrzymania w trakcie trwania objazdów. Po zakończeniu robót do obowiązków wykonawcy należy demontaż oznakowania z czasowej organizacji ruchu.

Warunki realizacji zamówienia

Roboty wykonać zgodnie z:

- dokumentacja projektowa – rysunki wraz z przedmiarem,

- STWiOR

- obowiązującymi normami i przepisami, OST, WT-1 z 2014, WT-2 z 2014 cz. I i 2016 cz.II, WT-4

CZĘŚĆ II. Roboty drogowe

Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Punkty wierzchołkowe, punkty główne, pośrednie trasy muszą mieć oznaczenia określające jednoznacznie w sposób trwały charakterystykę i położenie tych punktów.

Roboty rozbiórkowe obejmują rozebranie uszkodzonych elementów oporujących, rozbiórkę chodników oraz frezowanie warstw nawierzchni jezdni, roboty należy realizować zgodnie z obowiązującymi Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia obejmuje wykonanie:

Warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno -asfaltowej AC11W o średniej grubości warstwy min 4cm, wykonania warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 11 PMB 45/80-55 dla ruchu KR-3/4 gr. 5 cm, przed ułożeniem warstw asfaltowych nawierzchni jezdni należy dokonać oczyszczenia warstw konstrukcyjnych oraz skropienia mechanicznego emulsją asfaltową.

2. Nawierzchnia jezdni.

Zakres robót obejmuje wykonanie:

- frezowania średnia grubość 5 cm ,

- warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4 cm - po zagęszczeniu

- warstwy ścieralnej z masy mastyksowo-grysowej SMA 11 gr. 5cm – po zagęszczeniu

Frezowanie

Zakres robót obejmuje sfrezowanie istniejącej nawierzchni. Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami zawartymi w ST nr D-05.03.11,

Nawierzchnia

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

Warstwę wiążącą należy wykonać z zachowaniem min. grubości 4 cm po zagęszczeniu z betonu asfaltowego AC 11W dla ruchuKR-3-4. Mieszanka mineralno-asfaltowa musi spełniać wymagania zawarte w Wymaganiach Technicznych Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych WT-2 cz.I z 2014. Zamawiający nie dopuszcza stosowania granulatu asfaltowego do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej Mieszankę mineralno-asfaltową na warstwę wiążącą wbudować zgodnie z wymaganiami zawartymi w WT-2 cz.II wydanie 2016 r. wraz z oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową niemodyfikowaną spełniającą wymagania określone w normie PN-EN 13808 Asfalty i Lepiszcza

Asfaltowe – Zasady Specyfikacji Kationowych Emulsji Asfaltowych. Mieszankę mineralno-asfaltową należy zaprojektować metodą empiryczną w oparciu o badania składu (uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego), zawartość wolnych przestrzeni, odporność na deformacje trwałe, odporność na działanie wody. Zamawiający nie dopuszcza stosowania granulatu asfaltowego do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.  Recepta na mieszankę mineralno-asfaltową podlega zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru. Do recepty należy załączyć badania materiałów wsadowych oraz próbki materiałów wsadowych (kruszywa, wypełniacz). Materiały będą podlegały badaniu na zlecenie zamawiającego przez niezależne laboratorium.

- warstwa ścieralna z SMA

Warstwę ścieralną należy wykonać z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 11 S PMB 45/80-55 dla ruchu KR-3/4 spełniającej wymagania zawarte w Wymaganiach Technicznych Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych WT-2 cz.I z 2014r. Mieszanki mineralno-asfaltowe należy zaprojektować metodą empiryczną w oparciu o badania typu (uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego), zawartość wolnych przestrzeni, odporność na deformacje trwałe, odporność na działanie wody. Zamawiający nie dopuszcza granulatu asfaltowego, kruszyw wapiennych i dolomitowych do produkcji betonu asfaltowego. SMA należy wykonać na kruszywach twardych gabro, bazalt.

Mieszanki mineralno-asfaltowe na warstwę ścieralną wbudować zgodnie z wymaganiami zawartymi w WT-2 cz.II z 2016 wraz oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową modyfikowaną spełniającą wymagania określone w normie PN-EN 13808 Asfalty i Lepiszcza Asfaltowe – Zasady Specyfikacji Kationowych Emulsji Asfaltowych. Złącza technologiczne (poprzeczne) należy równo obciąć a powierzchnię obciętej krawędzi uszczelnić samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową lub masą typu BORNIT w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

3. Wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego według dołączonego projektu stałej organizacji ruchu.

Zakres robót obejmuje wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, w tym w szczególności wprowadzenia pionowych znaków aktywnych D-6 z sygnałem pulsacyjnym barwy żółtej oraz własnym zasilaniem solarnym oraz wymianę istniejących znaków pionowych będących w złym stanie technicznym. W ramach robót przewidziano również wykonanie oznakowania poziomego z mas chemoutwardzalnych gładkich (linie segregacyjne) oraz strukturalnych (przejścia dla pieszych). Zakres zamówienia obejmuje oznakowanie poziome na remontowanym odcinku ul. Brwinowskiej.

4. Odbiory w trakcie realizacji zamówienia:

Zgodnie z OST dla poszczególnego asortymentu robót. Dopuszczenie do przykrycia robót zanikających (wszystkich) wydaje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Wyniki badań należy wykonywać w obecności Inspektora Nadzoru. Roboty zanikające należy zgłosić do odbioru wpisem do dziennika budowy i załączyć wyniki badań zgodnie z niniejszą STWiOR.

5. Odbiór końcowy.

Wykonawca wykona roboty drogowe i zgłosi je do odbioru technicznego.

Po pozytywnym odbiorze technicznym, wpisanym do dziennika budowy przez inspektora nadzoru należy przygotować operat kolaudacyjny w zakresie wykonanych robót drogowych i złożyć go Zamawiającemu. Operat kolaudacyjny winien zawierać:

## inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej. (Dla inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dopuszcza się złożenie oświadczenia geodety lub kopii wniosku z potwierdzeniem złożenia w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne w Grodzisku Maz. w celu przyjęcia inwentaryzacji do zasobu).

- pomiary cech geometrycznych wykonanych warstw: pomiar równości poprzecznej i podłużnej, szerokości zgodnie z OST oraz wyniki badań:, skład mieszanki na poszczególne warstwy, z wyciętych próbek z konstrukcji nawierzchni pomiar grubości, wskaźnik zagęszczenia, zawartość wolnych przestrzeni zgodnie z PN-EN 12697-8. Ilość próbek do pobrania po 2 na każdy pas ruchu jezdni dla drogi).

- atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na materiały wsadowe mieszanek asfaltowych Badania typu należy przedłożyć inspektorowi nadzoru do akceptacji.

- oświadczenie kierownika budowy - zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

- dziennik budowy,

- księga obmiaru wykonanych robót,

- sprawozdanie techniczne,

- szczegółowe zestawienie wykonanych robót.

- dokumentacja powykonawcza drogowa

- projekt czasowej organizacji ruchu

- BIOS zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru z szczególnym uwzględnieniem wykonywania robót w bezpośrednim sąsiedztwie torów WKD

- PZJ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru

6. Warunki płatności

Zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Koszty jednostkowe w tabeli kosztowej mają charakter ryczałtowy i obejmują całkowity koszt wykonania kompletnych elementów scalonych robót z nowych materiałów zgodnie z dokumentacja projektową, OST, WT1 z 2014, WT2 z 2014 i 2016, WT4 z 2010, normie PN-EN 13808 Asfalty i Lepiszcza Asfaltowe - Zasady Specyfikacji Kationowych Emulsji Asfaltowych, i niniejszą STWiOR.

7.Obowiązki Wykonawcy:

- wykonanie robót drogowych i zgłoszenie ich do odbioru.

- złożenie operatu kolaudacyjny w zakresie wykonanych robót drogowych

- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza).

- wykonanie projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót. O wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu wykonawca powiadomi Wydział Komunikacji Powiatu Grodziskiego, Grodzisk Maz., ul. Daleka 11 z trzydniowym wyprzedzeniem

- zorganizowanie zaplecza budowy na koszt Wykonawcy – zamawiający nie wskazuje miejsca zaplecza,

- ochrona mienia budowy – wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę robót i za wszystkie materiały oraz urządzenia używane do wykonania robót od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego,

- doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb zaplecza i budowy,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,

- zapewnienie dojazdu i dojścia pieszym do posesji oraz zapewnienie objazdu dla pojazdów na czas wykonywania robót nawierzchniowych,

- zawiadomienie właścicieli urządzeń podziemnych o rozpoczęciu robót i protokólarne ustalenie z właścicielami stanu technicznego tych urządzeń. W rejonie urządzeń podziemnych roboty wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń.

- Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, oraz pokryje koszty ewentualnych ich uszkodzeń w trakcie wykonywanych robót

- za stan bhp na stanowiskach pracy w zakresie prowadzonych robót na terenie budowy odpowiada Wykonawca

- wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim i Zamawiającemu, które powstały w wyniku wykonywanych robót przez Wykonawcę

### Warunkiem rozpoczęcia robót jest zatwierdzenie BIOS i PZJ przez Inspektora Nadzoru, przedstawienie i wdrożenie zatwierdzonych projektów czasowych organizacji ruchu, oraz spełnienie innych warunków zawartych w umowie.

### 8. Przepisy prawa

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa o ruchu drogowym, o drogach publicznych, prawa budowlanego, i inne związane w zakresie wykonywanych prac.

Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, oraz pokryje koszty ewentualnych ich uszkodzeń w trakcie wykonywanych robót.